# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1    Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan:

- Ekstrak   daun   sirih   merah   (Piper   crocatum Ruiz & Pav.) mampu sebagai bioreduktor nanopartikel yang ditandai dengan terbentuknya perubahan warna dari larutannya dan hasil spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 405 nm - 444 nm.

- Dari hasil uji PSA (Particle Size Analyzer) terdapat ukuran partikel yaitu 102 nm. Nanopartikel ekstrak daun sirih merah memiliki aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus yaitu 7-8 mm (kategori sedang).

## 5.2    Saran

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan PSA (particle size analyzer) dan uji antibakteri Staphylococcus aureus pada larutan AgNO3  tanpa ekstrak