Lampiran 1 Hasil Identifikasi Tumbuhan

Lampiran 2 Bagan Alir Penelitian

Dibersihkan dari pengotoran

Dikeringkan dengan lemari

pengering pada suhu 40◦C

Lampiran 3 	Pembuatan Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz &Pav.)

Lampiran 4 Pembuatan Larutan Perak Nitrat

Larutan perak nitrat dibuat variasi konsentrasi

1mM,2mM,3mM dan 4mM

Larutkan 0,085 g serbuk AgNO3

Tambah akuabidest 250 ml dalam

beaker glass

Lakukan Pengenceran larutan

Induk (4 mM) pada 3mM,2mM dan 1mM

Panaskan pada suhu 50°C diaduk

dengan magnetic stirer 150 rpm selama15 menit

Larutan Siap digunakan untuk pengujian Spektrofotometer Uv-Vis, particle size analyzer (PSA). Uji bakteri staphylococcus Aureus

Lampiran 5 Bagan Alir Identifikasi Bakteri

Media NA steril

Dituangkan sebanyak 20 ml kedalam tabung reaksi

Dibiarkan pada temperatur kamar sampai

memadat pada posisi miring membentuk sudut 45°

Diambil bakteri Staphylococcus aureus dengan jarum ose lalu digoreskan pada media MSA

Diinkubasi pada suhu 37°C selama18-24 jam

Lampiran 6 Bagan Alir Pembuatan Suspensi Bakteri

Koloni bakteri Staphylococcus aureus

Diambil koloni bakteri Staphylococcus aureus

dengan larutan menggunakan ose bulat

Disuspensikan kedalam larutan NaCL 0,9% steril

sebanyak 10 ml

Suspensi bakteri Staphylococcus aureus

Lampiran 7 Bagan Alir Uji Antibakteri

20 ml media Mueller Hinton Agar (MHA) steril

Dimasukkan kedalam cawan petri steril

Didiamkan hingga memadat

Digoreskan suspensi bakteri Staphylococcus aureus

Diletakkan cakram yang telah ditetesi larutan

nanopartikel ekstrak sirih merah dengan

konsentrasi 1mm,2mm,3mm dan 4mm, kontrol

positif kloramfenikol dan negatif DMSO

Di inkubasi pada suhu 36-37°C selama 24 jam

Diukur diameter zona hambat menggunakan jangka

sorong

Hasil diameter zona hambat

Lampiran 8 Bahan Uji (Daun Sirih Merah)

Tumbuhan sirih merah			Daun sirih merah (Piper crocatum

Ruiz & Pav.)

Daun sirih yang sudah 			Pengeringan sampel

dicuci dan dirajang				dilemari pengering

Serbuk daun sirih merah

Lampiran 9 Pembuatan Larutan Perak Pitrat

Penimbangan AgNO3                                                                   Penambahan Akuabidest

Penambahan ekstrak daun sirih merah              Pemanasan dan pengadukan

magnetic stirer

Hasil

Lampiran 10 Perhitungan Pembuatan Larutan AgNO3 Variasi Konsentrasi

- Pembuatan larutan induk AgNO3 konsentrasi 4 mM

g = V x N x BE

= 500 x 1 x 169,89

= 84,9 mg

= 85 mg

= 0,085 gr (AgNO3)

- Perhitungan pengenceran untuk pembuatan variasi konsentrasi

- Konsentrasi 3 mM

M1 . V1  =  M2 . V2

4  . V1   =    3 . 50

V1   =  150

4

V1  =  37,5 Ml

- Konsentrasi 2 mM

M1 . V1  =  M2 . V2

4  . V1   =   2 . 50

V1   =  100

4

V1  =  25 mL

- Konsentrasi 1 mM

M1 . V1  =  M2 . V2

4  . V1   =   1 . 50

V1   =  50

4

V1  =  12,5 mL

Lampiran 11 Perubahan Warna Larutan

Perubahan hari ke-1                                              Perubahan hari ke-2

Perubahan hari ke-3                                       Perubahan hari ke-4

Perubahan hari ke-5                                    Perubahan hari ke-6

Lampiran 12 Tabel Spektrum UV-Vis Variasi Konsentrasi

- Konsentrasi 1 mM selama 6 hari

| Waktu (Hari) | Panjang Gelombang (nm) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 427 nm | 1.388 |
| 2 | 431 nm | 1.546 |
| 3 | 436 nm | 1.952 |
| 4 | 438 nm | 2.014 |
| 5 | 434 nm | 2.101 |
| 6 | 435 nm | 2.045 |

- Konsentrasi 2 mM selama 6 hari

| Waktu (Hari) | Panjang Gelombang (nm) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 425 nm | 1.265 |
| 2 | 433 nm | 1.456 |
| 3 | 441 nm | 1.945 |
| 4 | 440 nm | 2.033 |
| 5 | 441 nm | 1.972 |
| 6 | 439 nm | 1.856 |

- Konsentrasi 3 mM selama 6 hari

| Waktu (Hari) | Panjang Gelombang (nm) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 422 nm | 1.344 |
| 2 | 433 nm | 1.614 |
| 3 | 426 nm | 2.132 |
| 4 | 439 nm | 2.136 |
| 5 | 442 nm | 1.650 |
| 6 | 443 nm | 1.644 |

- Konsentrasi 4 mM selama 6 hari

| Waktu (Hari) | Panjang Gelombang (nm) | Absorbansi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 420 nm | 1.375 |
| 2 | 424 nm | 1.861 |
| 3 | 437 nm | 2.528 |
| 4 | 438 nm | 2.508 |
| 5 | 444 nm | 2.906 |
| 6 | 431 nm | 1.481 |

Lampiran 13 Hasil Grafik Particle Size Analyzer (PSA)

Hasil pengukuran hari ke-6 konsentrasi 1 mM

Hasil pengukuran hari ke-6 konsentrasi 1  mM

Hasil pengukuran hari ke-6 konsentrasi 2  mM

Hasil pengukuran hari ke-6 konsentrasi 3 mM

Hasil pengukuran hari ke-6  konsentrasi 4 mM

Lampiran 14 Sterilisasi Alat

Lampiran 15 Karakterisasi Nanopartikel Perak

Karakterisasi menggunakan                       Karakterisasi menggunakan

spektrofotometer UV-Vis                        PSA (Particle Size Analyzer )

Lampiran 16 Pembuatan Media

Lampiran 17 	Hasil  Uji  Aktivitas  Antibakteri  Ekstrak  Daun  Sirih  Merah Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus

Pengulangan 1                                                     Pengulangan 2

Pengulangan 3                                             Peremajaan Bakteri

Ekstrak daun sirih merah                                       Kontrol positif dan negatif

Lampiran 18 Hasil Uji Annova dan Uji Duncan

| Descriptivesa Kelompok Perlakuan Statistic Std. Error |
| --- |
| Diameter Daya Hambat | Kontrol Positif | Mean | 18.800 .0577 |
|  |  | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 18.552 19.048 |
|  |  |  | Upper Bound |  |
|  |  | 5% Trimmed Mean | . |  |
|  |  | Median | 18.800 |  |
|  |  | Variance | .010 |  |
|  |  | Std. Deviation | .1000 |  |
|  |  | Minimum | 18.7 |  |
|  |  | Maximum | 18.9 |  |
|  |  | Range | .2 |  |
|  |  | Interquartile Range | . |  |
|  |  | Skewness | .000 | 1.225 |
|  |  | Kurtosis | . | . |
|  | 1 mM | Mean | 7.967 | 10.366 |
|  |  | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 3.507 12.427 |
|  |  |  | Upper Bound |  |
|  |  | 5% Trimmed Mean | . |  |
|  |  | Median | 7.300 |  |
|  |  | Variance | 3.223 |  |
|  |  | Std. Deviation | 17.954 |  |
|  |  | Minimum | 6.6 |  |
|  |  | Maximum | 10.0 |  |
|  |  | Range | 3.4 |  |
|  |  | Interquartile Range | . |  |
|  |  | Skewness | 1.441 | 1.225 |
|  |  | Kurtosis | . | . |
|  | 2 mM | Mean | 8.467 | .9821 |
|  |  | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 4.241 12.692 |
|  |  |  | Upper Bound |  |
|  |  | 5% Trimmed Mean | . |  |
|  |  | Median | 8.400 |  |
|  |  | Variance | 2.893 |  |
|  |  | Std. Deviation | 17.010 |  |
|  |  | Minimum | 6.8 |  |
|  |  | Maximum | 10.2 |  |
|  |  | Range | 3.4 |  |
|  |  | Interquartile Range | . |  |
|  |  | Skewness | .176 | 1.225 |
|  |  | Kurtosis | . | . |

|  | 3 mM | Mean | 8.867 | .0882 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 8.487 9.246 |
|  |  |  | Upper Bound |  |
|  |  | 5% Trimmed Mean | . |  |
|  |  | Median | 8.900 |  |
|  |  | Variance | .023 |  |
|  |  | Std. Deviation | .1528 |  |
|  |  | Minimum | 8.7 |  |
|  |  | Maximum | 9.0 |  |
|  |  | Range | .3 |  |
|  |  | Interquartile Range | . |  |
|  |  | Skewness | -.935 | 1.225 |
|  |  | Kurtosis | . | . |
|  | 4 mM | Mean | 8.900 | .7810 |
|  |  | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 5.540 12.260 |
|  |  |  | Upper Bound |  |
|  |  | 5% Trimmed Mean | . |  |
|  |  | Median | 8.800 |  |
|  |  | Variance | 1.830 |  |
|  |  | Std. Deviation | 13.528 |  |
|  |  | Minimum | 7.6 |  |
|  |  | Maximum | 10.3 |  |
|  |  | Range | 2.7 |  |
|  |  | Interquartile Range | . |  |
|  |  | Skewness | .331 | 1.225 |
|  |  | Kurtosis | . | . |
| a. Diameter Daya Hambat is constant when Kelompok Perlakuan = Kontrol Negatif. It has been omitted. |

| Test of Homogeneity of Variances Diameter Daya Hambat |
| --- |
| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
| 3.572 | 5 | 12 | .033 |
| ANOVA Diameter Daya Hambat |
| Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| Between Groups | 534.760 | 5 | 106.952 | 80.415 | .000 |
| Within Groups | 15.960 | 12 | 1.330 |  |  |
| Total | 550.720 | 17 |  |  |  |

| Diameter Daya Hambat Duncana |
| --- |
| Kelompok Perlakuan N | Subset for alpha = 0.05 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Kontrol Negatif | 3 | .000 |  |  |
| 1 Mm | 3 |  | 7.967 |  |
| 2 Mm | 3 |  | 8.467 |  |
| 3 Mm | 3 |  | 8.867 |  |
| 4 Mm | 3 |  | 8.900 |  |
| Kontrol Positif | 3 |  |  | 18.800 |
| Sig. |  | 1.000 | .376 | 1.000 |
| Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. |

# Text boxes

Ekstrak Daun sirih merah

Pembuatan Larutan perak nitrat variasi 1mM, 2mM, 3mM dan 4mM

Pengujian aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus terhadap nanopartikel ekstrak daun sirih merah

Pengujian spektrofotometer UV-Vis variasi waktu       6 hari

Pengujian PSA (Particle Size Analyzer)

Daun Sirih Merah

Simplisia kering

Panaskan Suhu 500C

Dilarutkan dalam 200mL akuabidest

Pembuatan Ekstrak

Diserbukkan

Serbuk Simplisia

Serbuk simplisia daun sirih merah

Ditimbang 5 gram simplisia, Masukkan dalam beaker glass 250 mL

Larutkan dengan 200  ml akuabidest

Ekstrak Rebusan

Dipanaskan pada suhu 50°C sampai mendidih

Saring dengan kertas whatman no 42

Stok kultur bakteri Staphylococcus Aureus