Lampiran 1. Bagan alir penelitian

Limbah kulit udang vaname

Pencucian dengan aquadest sampai pH netral dan pengeringan

Pencucian, pengeringan, penggilingan, dan penyerbukan

Serbuk kitosan

Proses Demineralisasi  (Larutan HCL 1,5 N, selama 4 jam pada suhu 60-70oC)

Pengujian kemurnian kitosan hasil isolasi dengan FT-IR

Pencucian dengan aquadest sampai pH netral dan pengeringan

Karakterisasi kitosan meliputi :

- Organolepti

- Randemen

- Kadar air

- Kadar abu

- Kelarutan

- Derajat deasetilasi

Proses Deproteinasi (Larutan NaOH 3,5%, pemanasan selama 4 jam pada suhu 60-70oC)

Pencucian dengan aquadest sampai pH netral dan pengeringan

Proses Depigmentasi (Larutan NaOCl 0,315%, pemanasan selama 1 jam pada suhu 40oC)

Pencucian dengan aquadest sampai pH netral dan pengeringan

Serbuk Kitin

Proses deasetilasi kitin menjadi kitosan (Larutan NaOH 60%, pemanasan selama 4 jam pada suhu 60-70oC)

Lampiran 2. Persiapan sampel kulit udang vaname (Litopenaeus vannamei)

Limbah kulit udang vaname			Proses pengeringan sampel

Serbuk sampel

Lampiran 3. Proses isolasi kitin dari limbah kulit udang vaname

Proses Demineralisasi

Proses Deproteinasi				Serbuk Kitin

Lampiran 4. Proses deasetilasi kitin menjadi kitosan

Proses Deasetilasi			Residu Sampel Setelah Deasetilasi

Serbuk Kitosan

Lampiran 5. Karakterisasi kadar air kitosan

Serbuk Kitosan yang Ditimbang		Penimbangan Cawan Kosong

Cawan Berisi Kitosan Setelah di Karakterisas

Lampiran 6. Karakterisasi kelarutan kitosan

Asam Asetat 2%

Kitosan yang Telah Dilarutkan

Lampiran 7. Perhitungan kadar air dan kadar abu kitosan hasil isolasi

        - Kadar Air

Berat sampel (C)				= 0,5001 g

Berat cawan awal				= 67,7579 g

Berat cawan+sampel (A)			= 68,258 g

Berat cawan+sampel setelah dioven (B)	= 68,2252 g

% Kadar Air	= A-BC x 100% =68,258 g-68,2252 g0,5001 gx 100%  = 6,55%

  - Kadar Abu

Berat sampel (C)				= 0,5000 g

Berat cawan awal (B)			= 63,3911 g

Berat cawan+sampel setelah ditanur (A)	= 63,4011 g

% Kadar Abu	= A-BC x 100%  =63, 4011 g-63,3911 g0,5001 gx 100% = 2%

Lampiran 8. Perhitungan randemen

      - Randemen setelah proses demineralisasi

Berat serbuk setelah proses (B2) 	= 55,132 g

Berat serbuk awal	 (B1)			= 200 g

B2B1 X 100% = 55,132 g200 g x 100%=27,566%

      - Randemen kitin dari sampel

Berat kitin (B2)					= 17,099 g

Berat serbuk setelah proses demineralisasi (B1)	= 55,132 g

B2B1 X 100% = 17,099 g55,132 g x 100% = 31,014%

      - Randemen kitin menjadi kitosan

Berat kitosan (B2)				= 12,99 g

Berat serbuk setelah proses deproteinasi (B1)	= 17,099 g

B2B1 X 100% = 12,99 g17,099 g x 100% = 75,96%

Lampiran 9. Perhitungan derajat deasetilasi kitosan hasil isolasi

% Derajat Deasetilasi 	= 1-A1A2 x 11,33 x 100%

= 1-1651,073437,15 x 11,33 x 100%

= 1-1651,074.571,4095  x 100%

= 1-0,3611730693 x 100%

= 0,6388269307 x 100%

= 63,88%

Lampiran 10. Perhitungan derajat deasetilasi kitosan komersial

% Derajat Deasetilasi 	= 1-A1A2 x 11,33 x 100%

= 1-1651,073421,72 x 11,33 x 100%

= 1-1651,074.550,0231 x  x 100%

= 1- [0,3628706852] x 100%

= (1- 0,3628706852) x 100%

= 0,6371293148 x 100%

= 63,71%