Lampiran 1. Permohonan Dan Penggunaan Ruangan Dan Fasilitas Laboratorium

Lampiran 2. Izin Pemakaian Fasilitas Laboratorium

Lampiran 3. Bagan Alir Pembuatan Serbuk Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

Cangkang Kerang Hijau dan Kerang Tahu

Dicuci dengan air kran mengalir

Ditiriskan

Ditimbang

Berat Basah Cangkang Kerang Hijau dan Kerang Tahu

Dikeringkan sinar matahari langsung

Ditimbang kembali

Ditumbuk menjadi serbuk kasar

Dihaluskan menggunakan blender

Diayak menggunakan ayakan 100 mesh

Disimpan dalam wadah tertutup

Serbuk Cangkang Kerang Hijau dan Kerang Tahu

Berat Kering Cangkang Kerang Hijau dan Kerang Tahu

Lampiran 4. Bagan alir Isolasi Kitin Menjadi Kitosan Serbuk Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

NaoH 3,5% (1:10)

Dipanaskan 60-700C, 2 jam. Disaring

Serbuk Cangkang kerang

Proses Deproteinasi

| Rendemen |  |  |  |  |  |  | Dibilas hingga pH netral. Dioven 600C, 4 jam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residu | Deproteinasi | + | HCl | 1 | N | (1:10), |  |  |

Dibilas hingga pH netral. Dioven 600C, 4 jam

Rendemen

Kitin

Dipanaskan 60-700C, 1 jam.

Proses Demineralisasi

Proses Depigmensi

Rendemen

Kitosan

Dibilas hingga pH netral. Dioven 800C

Proses Deasetilasi

Residu Demineralisasi + NaOCl 0,315% (1:10, b/V)

| Residu + NaOH 60% (1:20, b/v) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dipanaskan 1000C, 1 jam Disaring |  |  |

Dipanaskan 400C, 1 jam. Disaring Dibilas hingga pH netral. Dioven 800C

Lampiran 5. Bagan Alir Karakterisasi Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

Kitosan cangkang kerang hijau dan kerang tahu

Kelarutan kitosan

Kadar air

Organoleptis

Kadar abu

Randemen kitin menjadi kitosan

Derajat deasetilasi

Lampiran 6. Bagan Alir Uji Toksisitas Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.)                    Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

0,1g  Kitosan Kerang Hijau  dan Kerang Tahu

Dilarutkan dalam labu tentukur 100 ml

Larutan Induk Baku (LIB I)

Dibuat variasi konsentrasi dari larutan induk I

Blanko

/Kontrol (-)

100

µg/ml

250

µg/ml

500

µg/ml

750

µg/ml

1000

µg/ml

- Masing-masing konsentrasi dibuat 3 kali perlakuan

- Ambil beberapa ml LIB sesuai yang dibutuhkan tiap konsentrasi dan dimasukkan dalam vial 10 ml

- Dimasukkan kedalam masing-masing konsentrasi 10 ekor larva udang dan tambahkan air laut

- Ditambahkan 1 tetes suspensi ragi

- Vial diletakkan ditempat yang terang dan hangat

- Mortalitas dihitung setelah 24 jam

Hasil Mortalitas Kitosan Kerang Hijau

0 %	3,3 %

6,6 %

13,3 %

20%

23,3 %

Hasil Mortalitas Kitosan Kerang Tahu

0%	3,3%	6,6%	13,3%	16,6%	26,6%

Hitung LC50

Lampiran 7. Persiapan sampel Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

Penumbukan

Sampel Kerang Hijau dan Kerang Tahu

Penghalusan

Pengayakan

Serbuk Kerang Tahu

Serbuk Kerang Hijau

Lampiran 8. Proses isolasi kitin menjadi kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

Proses Deproteinasi Kerang Hijau (Perna Viridis L.)

| Sampel Kerang Hijau | Sampel + NaOH dengan perbandingan 1: 10 | Proses penetralan sampai pH 7 |
| --- | --- | --- |
| Proses Pengeringan dengan oven selama 4 jam | Proses pendinginan dalam deksikator | Hasil Akhir deproteinasi yaitu 119,75 g |

Lampiran 8 (Lanjutan)

Proses Deproteinasi Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

| Sampel Kerang Tahu | Sampel + NaOH dengan perbandingan 1: 10 | Proses penetralan sampai pH 7 |
| --- | --- | --- |
| Proses Pengeringan dengan oven selama 4 jam | Proses pendinginan dalam deksikator | Hasil Akhir deproteinasi yaitu 134,23 g |

Lampiran 8 (Lanjutan)

Proses Demineralisasi Kerang Hijau (Perna Viridis L.)

| Sampel + HCl terbentuk CO2 berupa gelembung | Sampel + HCL kemudian dipanaskan diatas Hot Plate | Penetralan dari asam sampai pH 7 |
| --- | --- | --- |
| Proses Pengeringan dengan oven selama 4 jam | Proses pendinginan dalam deksikator | Hasil Akhir demineralisasi yaitu 44,61 g |

Lampiran 8 (Lanjutan)

Proses Demineralisasi Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

| Sampel + HCl terbentuk CO2 berupa gelembung | Sampel + HCL kemudian dipanaskan diatas Hot Plate | Penetralan dari asam sampai pH 7 |
| --- | --- | --- |
| Proses Pengeringan dengan oven selama 4 jam | Proses pendinginan dalam deksikator | Hasil Akhir demineralisasi yaitu 59,24 g |

Lampiran 8 (Lanjutan)

Proses Depigmentasi Kerang Hijau (Perna Viridis L.)

| Sampel + NaOCl 0,315% | Sampel dipanaskan pada suhu 40℃ diatas hot plate | Proses penetralan sampai pH 7 |
| --- | --- | --- |
| Residu kemudian disaring | Proses Pengeringan dengan oven selama 1 jam suhu 80℃ | Hasil Akhir depigmentasi yaitu 35,74 g |

Lampiran 8 (Lanjutan)

Proses Depigmentasi Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

| Sampel + NaOCl 0,315% | Sampel dipanaskan pada suhu 40℃ diatas hot plate | Proses penetralan sampai pH 7 |
| --- | --- | --- |
| Residu kemudian disaring | Proses Pengeringan dengan oven selama 1 jam suhu 80℃ | Hasil Akhir depigmentasi yaitu 54,01 g |

Lampiran 8 (Lanjutan)

Proses Deasetilasi  Kerang Hijau (Perna Viridis L.)

| Sampel + NaOH 60% | Sampel dipanaskan diatas hot plate | Proses penetralan sampai pH 7 |
| --- | --- | --- |
| Proses Pengeringan dengan oven selama 24 jam suhu 80℃ | Proses pendinginan pada deksikator | Hasil Akhir deasetilasi |

Lampiran 8 (Lanjutan)

Proses Deasetilasi Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

| Sampel + NaOH 60% | Sampel dipanaskan diatas hot plate | Proses penetralan sampai pH 7 |
| --- | --- | --- |
| Proses Pengeringan dengan oven selama 24 jam suhu 80℃ | Proses pendinginan pada deksikator | Hasil Akhir deasetilasi |

Lampiran 9. Karakterisasi Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

Proses Kadar Air

| Sampel ditimbang sebanyak 0,5 g | Timbang cawan kosong | Cawan + sampel |
| --- | --- | --- |
| Sampel dimasukkan kedalam oven selama 2 jam | Proses pendinginan pada deksikator | Sampel ditimbang |

Lampiran 9. Lanjutan

Proses Kadar Abu

| Sampel ditimbang sebanyak 0,5 g | Timbang cawan krus kosong | Cawan krus + sampel |
| --- | --- | --- |
| Cawan krus +Sampel dimasukkan kedalam tanur selama 3 jam pada suhu 500℃ | Proses pendinginan pada deksikator | Hasil |

Lampiran 9. Lanjutan

Proses kelarutan kitosan

| Sampel kitosan kerang hijau ditimbang 1 g | Dilarutkan dalam asam asetat 2 % dalam 100 ml |
| --- | --- |
| Sampel kitosan kerang tahu ditimbang 1 g | Dilarutkan dalam asam asetat 2 % dalam 100 ml |

Lampiran 10. Perhitungan randemen

Kerang Hijau

      - Randemen setelah proses deproteinasi

Berat serbuk setelah proses (B2) = 119,75 g

Berat serbuk awal	 (B1)		= 200 g

B2B1 X 100% = 119,75 g200 g x 100%=58,875%

      - Randemen setelah proses demineralisasi

Berat serbuk setelah proses (B2) = 44,61 g

Berat serbuk awal	 (B1)		= 119,75 g

B2B1 X 100% = 44,61 g119,75 g x 100%=37,25%

      - Randemen setelah proses depigmentasi

Berat serbuk setelah proses (B2) = 35,74 g

Berat serbuk awal	 (B1)		= 44,61 g

B2B1 X 100% = 35,74 g44,61 g x 100%=80,116%

      - Randemen kitin menjadi kitosan

Berat kitosan (B2)				= 22,53 g

Berat serbuk setelah proses depigmentasi (B1)	= 35,74 g

B2B1 X 100% = 22,53 g35,74 g x 100% = 63,038%

Lampiran 10. (Lanjutan)

Kerang Tahu

      - Randemen setelah proses deproteinasi

Berat serbuk setelah proses (B2) 	= 134,23 g

Berat serbuk awal	 (B1)		= 200 g

B2B1 X 100% = 134,23 g200 g x 100%=67,115%

      - Randemen setelah proses demineralisasi

Berat serbuk setelah proses (B2) 	= 59,24 g

Berat serbuk awal	 (B1)		= 134,23 g

B2B1 X 100% = 59,24 g134,23 g x 100%=37,25%

      - Randemen setelah proses depigmentasi

Berat serbuk setelah proses (B2) 	= 54,01 g

Berat serbuk awal	 (B1)			= 59,24 g

B2B1 X 100% = 54,01 g59,24 g x 100%=91,171%

      - Randemen kitin menjadi kitosan

Berat kitosan (B2)				= 40,8 g

Berat serbuk setelah proses depigmentasi (B1)	= 54,01 g

B2B1 X 100% = 40,8 g54,01 g x 100% = 81,583%

Lampiran 11. Perhitungan kadar air Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

        - Kadar Air Kerang Hijau

Pengulangan 1

Berat sampel (C)					= 0,5013 g

Berat cawan awal				= 57,5294 g

Berat cawan+sampel (A)			= 58,0331 g

Berat cawan+sampel setelah dioven (B)		= 58,0283 g

% Kadar Air	= A-BC x 100% =58,0331 g-58,0283 g0,5013 gx 100%  = 0,95%

Pengulangan 2

Berat sampel (C)					= 0,5006 g

Berat cawan awal				= 57,7095 g

Berat cawan+sampel (A)			= 58,2159 g

Berat cawan+sampel setelah dioven (B)		= 58,2064 g

% Kadar Air	= A-BC x 100% =58,2159 g-58,2064 g0,5006 gx 100%  = 1,89%

Pengulangan 3

Berat sampel (C)					= 0,5005 g

Berat cawan awal				= 57,5292 g

Berat cawan+sampel (A)			= 58,035 g

Berat cawan+sampel setelah dioven (B)		= 58,0265 g

% Kadar Air	= A-BC x 100% =58,035 g-58,0265 g0,5005 gx 100%  = 1,87%

Rata – rata kadar air = 0,95%+1,89%+1,87%3= 1,57%

Lampiran 11. (Lanjutan)

        - Kadar Air Kerang Tahu

Pengulangan 1

Berat sampel (C)					= 0,5010 g

Berat cawan awal				= 57,7092 g

Berat cawan+sampel (A)			= 58,2303 g

Berat cawan+sampel setelah dioven (B)		= 58,2250 g

% Kadar Air	= A-BC x 100% =58,2303 g-58,2250 g0,5010 gx 100%  = 1,05%

Pengulangan 2

Berat sampel (C)					= 0,5007 g

Berat cawan awal				= 27,7370 g

Berat cawan+sampel (A)			= 28,2377 g

Berat cawan+sampel setelah dioven (B)		= 28,2291 g

% Kadar Air	= A-BC x 100% =28,2377 g-28,2291 g0,5007 gx 100%  = 1,71%

Pengulangan 3

Berat sampel (C)					= 0,5008 g

Berat cawan awal				= 34,3314 g

Berat cawan+sampel (A)			= 34,8341 g

Berat cawan+sampel setelah dioven (B)		= 34,8247 g

% Kadar Air	= A-BC x 100% =34,8341 g-34,8247 g0,5008 gx 100%  = 1,87%

Rata – rata kadar air = 1,05%+1,71%+1,87%3= 1,54%

Lampiran 12. Perhitungan kadar abu Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

  - Kadar Abu Kerang Hijau

Pengulangan 1

Berat sampel (C)					= 0,5008 g

Berat cawan awal (B)				= 66,2081 g

Berat cawan+sampel setelah ditanur (A)	= 66,2178 g

% Kadar Abu = A-BC x 100%  =66,2178 g-66,2081 g0,5008 gx 100% = 1,93%

Pengulangan 2

Berat sampel (C)					= 0,5005 g

Berat cawan awal (B)				= 64,1141 g

Berat cawan+sampel setelah ditanur (A)	= 64,1232 g

% Kadar Abu = A-BC x 100%  =64,1232 g-64,1141g0,5005 gx 100% = 1,81%

Pengulangan 3

Berat sampel (C)					= 0,5005 g

Berat cawan awal (B)				= 64,5098 g

Berat cawan+sampel setelah ditanur (A)	= 64,5194 g

% Kadar Abu = A-BC x 100%  =64,5194 g-64,5098 g0,5005 gx 100% = 1,91%

Rata – rata kadar abu = 1,93%+1,81%+1,91%3= 1,8%

Lampiran 12.( Lanjutan)

  - Kadar Abu Kerang Tahu

Pengulangan 1

Berat sampel (C)					= 0,5003 g

Berat cawan awal (B)				= 64,7007 g

Berat cawan+sampel setelah ditanur (A)	= 64,7105 g

% Kadar Abu = A-BC x 100%  =64,7105 g-64,7007 g0,5003 gx 100% = 1,95%

Pengulangan 2

Berat sampel (C)					= 0,5006 g

Berat cawan awal (B)				= 64,1962 g

Berat cawan+sampel setelah ditanur (A)	= 64,2058 g

% Kadar Abu = A-BC x 100%  =64,2058 g-64,1962g0,5006 gx 100% = 1,91%

Pengulangan 3

Berat sampel (C)					= 0,5006 g

Berat cawan awal (B)				= 64,7012 g

Berat cawan+sampel setelah ditanur (A)	= 64,7109 g

% Kadar Abu = A-BC x 100%  =64,7109 g-64,7012 g0,5006 gx 100% = 1,93%

Rata – rata kadar abu = 1,95%+1,91%+1,93%3= 1,93%

Lampiran 13. Perhitungan derajat deasetilasi kitosan kerang hijau

Dik: To = AC ; To =DF

T = AB ; T = DE

A3641,60 = Log ToT  = Log 7444  = 0,22

A1640,35 = Log ToT  = Log 4945  = 0,03

% Derajat Deasetilasi 	= 1-A1640,35A3641,60 x 11,33 x 100%

= 1-0,220,03 x 11,33 x 100%

= 1-0,0975 x 100%

= 0,9025 x 100%

= 90,25%

Lampiran 14. Perhitungan derajat deasetilasi kitosan kerang tahu

Dik: To = AC ; To =DF

T = AB ; T = DE

A3641,60 = Log ToT  = Log 8259  = 0,13

A1643,35 = Log ToT  = Log 5552  = 0,02

% Derajat Deasetilasi 	= 1-A1643,35A3641,60 x 11,33 x 100%

= 1-0,130,02 x 11,33 x 100%

= 1-0,1125 x 100%

= 0,8875 x 100%

= 88,75%

Lampiran 15. Pengujian Toksisitas Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

Penetasan Telur Artemia

Telur artemia

Proses penetasan

Pengenceran Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.)

250 µg/ml

100 µg/ml

Larutan Induk Baku

500 µg/ml

1000 µg/ml

750 µg/ml

Lampiran 15. (Lanjutan)

Pengenceran Kitosan Cangkang Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

250 µg/ml

100 µg/ml

Larutan Induk Baku

500 µg/ml

750 µg/ml

1000 µg/ml

Blanko

Lampiran 16. Perhitungan Pembuatan Variasi Pengenceran Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

LIB = 100 mg (100,000 µg / 100 mL) = 1000 µg/mL (1000 ppm)

a. 1000 µg/mL = V1.C1 = V2.C2

=   x. 1000 µg/mL = 10 ml.1000 µg/mL

x = 10000 µg 1000 µg/mL  = 10 mL

b. 750 µg/mL  = V1.C1 = V2.C2

=   x. 1000 µg/mL = 10 ml.750µg/mL

x = 7500 µg 1000 µg/mL  = 7,5 mL

c.500 µg/mL  = V1.C1 = V2.C2

=   x. 1000 µg/mL = 10 ml.500 µg/mL

x = 5000 µg 1000 µg/mL  = 5 mL

d.250 µg/mL  = V1.C1 = V2.C2

=   x. 1000 µg/mL = 10 ml.250 µg/mL

x = 2500 µg 1000 µg/mL  = 2,5 mL

e.100 µg/mL  = V1.C1 = V2.C2

=   x. 1000 µg/mL = 10 ml.100 µg/mL

x = 1000 µg 1000 µg/mL  = 1 mL

Lampiran 17. Perhitungan LC50 Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.) dengan Metode BSLT

% Kematian Larva = Jumlah rata-rata larva yang mati jumlah larva uji x 100 %

Hasil Pengamatan Kematian Larva Setelah 24 Jam Pada Kitosan Kerang Hijau (Perna Viridis L.)

| No | Konsentrasi (µg/mL) | Jumlah larva yang mati |  |  | Total | Rata-rata kematian larva | % Mortalitas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |  |  |  |
| 1 | Blanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 3,3 |
| 3 | 250 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,66 | 6,6 |
| 4 | 500 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,33 | 13,3 |
| 5 | 750 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 20 |
| 5 | 1000 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2,33 | 23,3 |

Hasil Pengujian

| NO | Konsentrasi (µg/mL) | %Mortalitas | Log Konsentrasi | Nilai probit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 3,3 | 2,000 | 3,1616 |
| 2 | 250 | 6,6 | 2,3979 | 3,4937 |
| 3 | 500 | 13,3 | 2,6989 | 3,8877 |
| 4 | 750 | 20 | 2,8750 | 4,1684 |
| 5 | 1000 | 23,3 | 3,000 | 4,2710 |

Lampiran 17. (Lanjutan)

| No | Konsentrasi (µg/ml) | X (Log Konsentrasi) | Y (Nilai Probit) | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2,0000 | 3,1616 | 6,3232 | 4,0000 |
| 2 | 250 | 2,3979 | 3,4937 | 8,3775 | 5,7499 |
| 3 | 500 | 2,6989 | 3,8877 | 10,4925 | 7,2840 |
| 4 | 750 | 2,8750 | 4,1684 | 11,9841 | 8,2656 |
| 5 | 1000 | 3,0000 | 4,2710 | 12,813 | 9,0000 |
| Jumlah |  | 12,9718 | 18,9824 | 49,9903 | 34,2995 |
| Rata-rata |  | 2,59436 | 3,79648 |  |  |

Persamaan garis regresi linear :

Y = ax + b

y = Konsentrasi Kematian

x = Log Konsentrasi

a =  ∑xy-(∑x∑y)/n ∑x2-∑x2/n

a = (49,9903)-12,9718(18,9824)/534,2995-(12,9718)2/5

a = 0,74320,646

a = 1,1504

b  = Y – aX

b = 3,79648 – 1,1504 (2,59436)

b = 3,79648 – 2,9844

b = 0,812

Lampiran 17. (Lanjutan)

Nilai LC50 diperoleh dari antilog x dimana x merupakan logaritma konsentrasi bahan toksik pada Y = 5, yaitu nilai probit 50 % hewan uji. Sehingga persamaan regresi diperoleh:

Y   = 1,1504x  + 0,812

5	=  1,1504x  + 0,812

5 – 0,812	= 1,1504x

4,188	= 1,1504x

X = 4,1881,1504

X = 3,6404

LC50 = Anti Log x

= 4369,18063 µg/ml

Maka nilai Lc50 antilog 3,6404 adalah 4369,18063 µg/ml

Lampiran 17. (Lanjutan)

Kurva Regresi Linier Antara Log Konsentrasi Kitosan Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis L.) Dengan Nilai Probit, sebagai berikut :

Lampiran 17. (Lanjutan)

Hasil Pengamatan Kematian Larva Setelah 24 Jam Pada Kitosan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.)

| No | Konsentrasi (µg/mL) | Jumlah larva yang mati |  |  | Total | Rata-rata kematian larva | % Mortalitas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |  |  |  |
| 1 | Blanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 3,3 |
| 3 | 250 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,66 | 6,6 |
| 4 | 500 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,33 | 13,3 |
| 5 | 750 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,66 | 16,6 |
| 5 | 1000 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2,66 | 26,6 |

Hasil Pengujian

| NO | Konsentrasi (µg/mL) | %Mortalitas | Log Konsentrasi | Nilai probit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 3,3 | 2,000 | 3,1616 |
| 2 | 250 | 6,6 | 2,3979 | 3,4937 |
| 3 | 500 | 13,3 | 2,6989 | 3,8877 |
| 4 | 750 | 16,6 | 2,8750 | 4,0299 |
| 5 | 1000 | 26,6 | 3,000 | 4,375 |

Lampiran 17. (Lanjutan)

| No | Konsentrasi (µg/ml) | X (Log Konsentrasi) | Y (Nilai Probit) | XY | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2,0000 | 3,1616 | 6,3232 | 4,0000 |
| 2 | 250 | 2,3979 | 3,4937 | 8,3775 | 5,7499 |
| 3 | 500 | 2,6989 | 3,8877 | 10,4925 | 7,2840 |
| 4 | 750 | 2,8750 | 4,0299 | 11,5859 | 8,2656 |
| 5 | 1000 | 3,0000 | 4,3750 | 13,1250 | 9,0000 |
| Jumlah |  | 12,9718 | 18,9479 | 49,9041 | 34,2995 |
| Rata-rata |  | 2,59436 | 3,78958 |  |  |

Y = ax + b

Persamaan garis regresi linear :

y = Konsentrasi Kematian

x = Log Konsentrasi

a =  ∑xy-(∑x∑y)/n ∑x2-∑x2/n

a = (49,9041)-12,9718(18,9479)/549,9041-(12,9718)2/5

a = 0,74650,646

a = 1,1555

b  = Y – aX

b = 3,7895 – 1,1555 (2,59436)

b = 3,7895 – 2,9977

b = 0,7918

Lampiran 17. (Lanjutan)

Nilai LC50 diperoleh dari antilog x dimana x merupakan logaritma konsentrasi bahan toksik pada Y = 5, yaitu nilai probit 50 % hewan uji. Sehingga persamaan regresi diperoleh:

Y   = 1,1555x  + 0,7918

5	=  1,1555x  + 0,7918

5 – 0,7918	= 1,1555x

4,2082	= 1,1555x

X = 4,20821,1555

X = 3,6418

LC50 = Anti Log x

= 4383,287934 µg/ml

Maka nilai Lc50 antilog 3,6418 adalah 4383,287934 µg/ml

Lampiran 17. (Lanjutan)

Kurva Regresi Linier Antara Log Konsentrasi Kitosan Kerang Tahu (Meretrix Meretrix L.) Dengan Nilai Probit, sebagai berikut :

Lampiran 18. Nilai Probit Sesuai Dengan Besarnya Persentase Kematian

Tabel 1.Tabel Tranformasi Persen-Probit (Priyanto, 2009)

| Persen kematian (%) | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 1.0098 | 2.1218 | 2.2522 | 2.3479 | 2.4242 | 2.4879 | 2.5427 | 2.5914 | 2.6344 |
| 1 | 2.6737 | 2.7096 | 2.7429 | 2.7738 | 2.8027 | 2.8299 | 2.8556 | 2.8799 | 2.3031 | 2.9251 |
| 2 | 2.9463 | 2.9665 | 2.9859 | 3.0646 | 3.0226 | 3.0400 | 3.0569 | 3.0732 | 3.0896 | 3.1043 |
| 3 | 3.1192 | 3.1337 | 3.1478 | 3.1616 | 3.1750 | 3.1881 | 3.2009 | 3.2134 | 3.2256 | 3.2376 |
| 4 | 3.2493 | 3.2608 | 3.2721 | 3.2831 | 3.2940 | 3.3046 | 3.3151 | 3.3253 | 3.3354 | 3.3454 |
| 5 | 3.3351 | 3.3668 | 3.3742 | 3.3836 | 3.3028 | 3.4018 | 3.4107 | 3.4195 | 3.4282 | 3.4368 |
| 6 | 3.4452 | 3.4536 | 3.4618 | 3.4694 | 3.4780 | 3.4850 | 3.4937 | 3.5015 | 3.5091 | 3.5167 |
| 7 | 3.5242 | 3.5316 | 3.5380 | 3.5462 | 3.5534 | 3.5605 | 3.5675 | 3.5745 | 3.5813 | 3.5882 |
| 8 | 3.5949 | 3.6016 | 3.6083 | 3.6148 | 3.6213 | 3.6278 | 3.6342 | 3.6405 | 3.6408 | 3.6427 |
| 9 | 3.6692 | 3.6654 | 3.6715 | 3.6775 | 3.6835 | 3.6894 | 3.6953 | 3.7012 | 3.7070 | 3.7127 |
| 10 | 3.7182 | 3.7241 | 3.7298 | 3.7354 | 3.7409 | 3.7464 | 3.7519 | 3.7574 | 3.7628 | 3.7681 |
| 11 | 3.7735 | 3.7784 | 3.7840 | 3.7893 | 3.7945 | 3.7996 | 3.8048 | 3.8099 | 3.8150 | 3.8200 |
| 12 | 3.8250 | 3.8300 | 3.8350 | 3.8399 | 3.8848 | 3.8497 | 3.8545 | 3.8503 | 3.8641 | 3.8689 |
| 13 | 3.8736 | 3.8783 | 3.8830 | 3.8877 | 3.8923 | 3.8969 | 3.9015 | 3.9061 | 3.9107 | 3.9152 |
| 14 | 3.9197 | 3.9242 | 3.9286 | 3.9331 | 3.9375 | 3.9419 | 3.9463 | 3.9506 | 3.9550 | 3.9593 |
| 15 | 3.9636 | 3.9678 | 3.9721 | 3.9763 | 3.9800 | 3.9848 | 3.9890 | 3.9931 | 3.9933 | 4.0014 |
| 16 | 4.0055 | 4.0096 | 4.0137 | 4.0178 | 4.0218 | 4.0259 | 4.0299 | 4.0339 | 4.0379 | 4.0410 |
| 17 | 4.0458 | 4.0408 | 4.0537 | 4.0576 | 4.0615 | 4.0693 | 4.0693 | 4.0731 | 4.0770 | 4.0808 |
| 18 | 4.0846 | 4.0884 | 4.0960 | 4.0960 | 4.0998 | 4.1035 | 4.1073 | 4.1110 | 4.1147 | 4.1184 |
| 19 | 4.1221 | 4.1258 | 4.1331 | 4.1331 | 4.1367 | 4.1404 | 4.1440 | 4.1476 | 4.1512 | 4.1548 |
| 20 | 4.1684 | 4.1019 | 4.1035 | 4.1690 | 4.1726 | 4.1761 | 4.1796 | 4.1831 | 4.1866 | 4.1901 |
| 21 | 4.1936 | 4.1970 | 4.2005 | 4.2039 | 4.2074 | 4.2108 | 4.2142 | 4.2176 | 4.2110 | 4.2244 |
| 22 | 4.2278 | 4.2312 | 4.2345 | 4.2379 | 4.2412 | 4.2446 | 4.2479 | 4.2512 | 4.2546 | 4.2579 |
| 23 | 4.2612 | 4.2644 | 4.2677 | 4.2710 | 4.2743 | 4.2275 | 4.2808 | 4.2840 | 4.2872 | 4.2905 |
| 24 | 4.2937 | 4.2969 | 4.3001 | 4.3033 | 4.3065 | 4.3097 | 4.3129 | 4.3160 | 4.3192 | 4.3324 |
| 25 | 4.3255 | 4.3287 | 4.3318 | 4.3349 | 4.3380 | 4.3412 | 4.3443 | 4.3474 | 4.3505 | 4.3536 |
| 26 | 4.3567 | 4.3597 | 4.3628 | 4.3659 | 4.3869 | 4.3720 | 4.3750 | 4.3781 | 4.3811 | 4.3842 |
| 27 | 4.3872 | 4.3902 | 4.3932 | 4.3962 | 4.3992 | 4.4022 | 4.4052 | 4.4082 | 4.4112 | 4.4142 |
| 28 | 4.4172 | 4.4201 | 4.4231 | 4.4260 | 4.4290 | 4.4319 | 4.4349 | 4.4378 | 4.4408 | 4.4437 |
| 29 | 4.4466 | 4.4405 | 4.4524 | 4.4554 | 4.4583 | 4.4612 | 4.4641 | 4.4670 | 4.4698 | 4.4727 |
| 30 | 4.4756 | 4.4785 | 4.4813 | 4.4842 | 4.4871 | 4.4899 | 4.4928 | 4.4956 | 4.4985 | 4.5013 |
| 31 | 4.5041 | 4.5070 | 4.5098 | 4.5126 | 4.5155 | 4.5183 | 4.2511 | 4.5239 | 4.5267 | 4.5295 |
| 32 | 4.5323 | 4.5351 | 4.5370 | 4.5407 | 4.5435 | 4.5462 | 4.5490 | 4.5518 | 4.5546 | 4.5573 |
| 33 | 4.5601 | 4.5628 | 4.5656 | 4.5684 | 4.5711 | 4.5739 | 4.5766 | 4.5793 | 4.5821 | 4.5848 |