FORMULASI FILM COATED DARI AMILOPEKTIN KULIT PISANG RAJA (Musa paradisiaca L.) SEBAGAI PELAPIS OBAT ASAM MEFENAMAT

ADELA OCTI DWIYANI

NPM. 192114086

- ABSTRAK

Asam mefenamat adalah salah satu obat pilihan untuk pengobatan analgesik, antiinflamasi dan antipiretik. Asam mefenamat mempunyai efek samping terhadap saluran cerna antara lain: dispepsia, iritasi mukosa lambung dan diare. Tujuan penyalutan kaplet yaitu menutupi rasa, bau, dan warna obat yang tidak menyenangkan dan memudahkan pasien untuk menelan  kaplet. Disamping itu, kaplet salut juga dapat menjaga stabilitas obat seperti melindungi obat dari kelembaban, oksigen dan cahaya. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan formulasi film coated dengan pemanfaatan amilopektin kulit pisang raja untuk pelapis obat asam mefenamat.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penyalutan kaplet lalu dilanjutkan dengan uji evaluasi kaplet inti dan kaplet salut yang meliputi uji organoleptis, uji kekerasan, uji keregasan, uji keseragaman ukuran, uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, uji kenaikan bobot kaplet salut, uji disolusi, uji kadar air kaplet salut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amilopektin kulit pisang raja dapat dijadikan sebagai salut lapis tipis serta enterik atau film coated yaitu dengan hasil karakteristik uji organoleptik yaitu bentuk serbuk halus seperti tepung, tidak berbau, berwarna putih dan tidak ada benda asing, kadar abu sebesar 1.3%, kadar air sebesar 4,6%. Dimana amilopektin kulit pisang raja selanjutnya dapat digunakan menjadi bahan penyalut kaplet inti asam mefenamat memiliki hasil uji evaluasi yaitu uji organoleptis berbentuk lonjong, berwarna hijau, untuk uji kekerasan kaplet terbesar yaitu formula 2 8.705 kg,, uji keregasan tertinggi pada formula 3 sebesar 0,6%, uji keseragaman ukuran yaitu tebal dan diameter tertinggi pada formula 1 sebesar 5.81 mm dan 8.58 mm, uji keseragaman bobot rata-rata terberat formula 2 624 mg, uji waktu hancur memenuhi syarat ada pada formula 3,  uji kenaikan bobot tertinngi pada formula 2 4.3%, uji disolusi untuk formula 1 dalam waktu 120 menit kelarutan zat aktif mencapai 60.75%, formula 2 yaitu 52.35%, formula 3 yaitu 7.9% dan dimedium usus dalam waktu 210 menit formula 1 yaitu 57.95%, formula 2 yaitu 101.63% dan formula 3 yaitu 76.62%.

Kata kunci: kulit pisang raja, amilopektin, salut