# BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini yaitu:

- Amilopektin kulit pisang raja dapat diformulasikan sebagai film coated yaitu sebagai salut lapis tipis kaplet asam mefenamat dimana dengan penambahan bahan lainnya yaitu seperti talkum, titanium diokside, PEG 6000, pewarna dan air sehingga menjadi medium penyalut dari film coated amilopektin.

- Film coated dari amilopektin kulit pisang raja dapat digunakan sebagai salut lapis tipis atau film coated untuk melindungi zat aktif kaplet asam mefenamat dikarenakan semakin tinggi kandungan amilopektinnya maka potensi melindungi zat aktif kaplet asam mefenamat semakin tebal dan kuat.

- Film coated dari amilopketin kulit pisang raja memenuhi persyaratn Farmakope Indonesia dikarenakan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amilopektin kulit pisang raj dapat dijadikan sebagai salut lapis tipis serta enterik atau film coated yaitu dengan hasil karakteristik uji organoleptik yaitu bentuk serbuk halus seperti tepung, tidak berbau, berwarna putih dan tidak ada benda asing, kadar abu sebesar 1.3%, uji kekerasan kaplet formula 1 sebesar 7.927 kg, formula 2 sebesar 8.705 kg, formula 3 sebesar 8.1668 kg, uji keregasan kaplet formula 1 sebesar 0,47%, formula 2 sebesar 0,1%, formula 3 sebesar 0,6%, uji keseragaman ukuran yaitu tebal dan diameter formula 1 sebesar 5.81 mm dan 8.58 mm, formula 2 sebesar 5.29 mm dan 7.77 mm, formula 3 sebesar 5.37 mm dan 9 mm, uji keseragaman bobot rata-rata formula 1 sebesar 603,5 mg, formula 2 sebesar 624 mg, formula 3 sebesar 622.5 mg, uji waktu hancur formula 1 dimedium lambung 3 menit, formula 2 dimedium lambung 5 menit, formula 3 dimedium usus 1.20 menit, uji kenaikan bobot formula 1 sebesar 5%, formula 2 sebesar 4.3%, formula 3 sebesar 4%, uji disolusi untuk formula 1 dalam waktu 120 menit kelarutan zat aktif mencapai 60.75%, formula 2 yaitu 52.35%, formula 3 yaitu 7.9% dan dimedium usus dalam waktu 210 menit formula 1 yaitu 57.95%, formula 2 yaitu 101.63% dan formula 3 yaitu 76.62%.

## 5.2 Saran

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk membuat film coated dari amilopektin dengan formulasi yang berbeda serta dari bahan sampel yang berbeda dan diharapkan dapat mencetak kaplet/tablet inti sebagai tablet yang akan disalut oleh film coated atau salut lapis tipis dari amilopektin.