# Kesimpulan

BAB V KESIMPULANDANSARAN

Darihasildanpembahasanpenelitianinidapatdisimpulkan bahwa:

    - Serbuk teh celup bekas memenuhi karakteristik sebagai serbuk nano dengan ukuran partikel 684,35 nm.

    - Serbuk nano teh celup bekas dalam sediaan sabun padat memenuhi persyaratan mutu fisik yaitu uji organoleptik, pH (F0:9,31, F1:9,33 dan F2:9,35), stabilitas busa (F0: 65,33, F1:67 dan F2:69,67), kekerasan (F0:6,81, F1:6,05 dan F2:6,08), serta uji daya bersih (F0:4,1, F1:4,5 dan F2:5).

    - Sediaan sabun padat serbuk nano teh celup bekas memiliki aktivitas antioksidan, pada F0 didapatkan nilai IC50 975,2861 µg/ml termasuk kategori sangat lemah, F1 dengan nilai IC50 211,3533 termasuk kategori sangat lemah, dan F2 dengan nilai IC50 168,3053 µg/ml termasuk kategori lemah.

# Saran

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan serbuk nano teh celup bekas dalam bentuk sediaan lainnya dan dan diharapkan dilakukan pengujian yang berbeda yaitu uji antibakteri.

99