# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan isolasi hemiselulosa TKKS dengan NaOH berbagai konsentrasi yaitu NaOH 0,05 N, NaOH 0,1 N, NaOH 0,2 N, NaOH 0,3 N, NaOH 0,5 N didapatkan konsentrasi NaOH terbaik untuk isolasi hemiselulosa TKKS yaitu NaOH 0,5 N.

- Persen rendemen terbaik didapatkan sebesar 12,84 % yaitu hasil isolasi hemiselulosa TKKS menggunakan NaOH 0,5 N.

- Hemiselulosa TKKS dapat dijadikan sebagai suspending agent dan dikombinasikan dengan CMC-Na pada sediaan suspensi. Kombinasi Hemiselulosa TKKS dan CMC-Na memenuhi persyaratan pH pada hari ke-3 dan ke-7 yaitu 7-5, massa jenis memenuhi syarat yaitu >1,00 g/ml, viskositas terbaik pada F3 dengan kombinasi hemiselulosa 1% dan CMC-Na 1% dengan nilai 186,4 cP, dan redispersi terbaik F3 dengan kombinasi hemiselulosa 1% dan CMC-Na 1% dengan nilai 90% pengocokan sebanyak tiga kali.

## 5.2 Saran

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bahan tambahan yang selain hemiselulosa dari tandan kosong kelapa sawit (Elaeis guinensis Jacq.) sebagai suspending agent.