# BAB III

# METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental dengan tahapan meliputi pengumpulan dan pengolahan sampel, isolasi hemiselulosa, karakterisasi gugus fungsi dan struktur morfologi hemiselulosa, pembuatan sediaan emulsi minyak ikan dan evaluasi sediaan emulsi minyak ikan.

### Variabel Penelitian

Variabel bebas yaitu isolasi tandan kosong kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) dengan berbagai variasi konsentrasi NaOH (0,05N, 0,1N, 0,2N, 0,3N, 0,5N) dan variasi kombinasi hemiselulosa dan PGA (1:1, 1:2, 2:1) dalam formulasi sediaan emulsi minyak ikan. Variabel terikat yaitu hemiselulosa dan sediaan emulsi.

### Parameter Penelitian

Parameter yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji organoleptis, uji kelarutan, FTIR dan SEM untuk karakteristik hemiselulosa dan uji evaluasi sediaan emulsi minyak ikan yaitu uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji tipe emulsi, uji redispersi, uji viskositas.

## Lokasi dan Jadwal Penelitian

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilaboratorium terpadu Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

### Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Juli 2024

## Alat dan Bahan Penelitian

### Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik (Mettler Teledo), mesin penggiling, pisau, gunting, jerigen, wadah toples, panci, aluminium foil, sudip, blender (Philips), beaker glass 100 ml (Pyrex), beaker glass 250 ml (Pyrex), beaker glass 2000 ml (Pyrex), corong kaca (Pyrex), batang pengaduk, alat uji FTIR (Shimadzu,Type: IR Spirit), alat uji SEM (Hitachi, Type: TM3000), kertas saring whatman, viskometer (Lamy Rheology), ayakan mesh 40, rak tabung, tabung reaksi (pyrex), objek glass (Sailing Boat), gelas ukur 25 ml (Pyrex), gelas ukur 1000 ml (Pyrex), spatel logam, sendok tanduk, kaca arloji, kertas perkamen, botol reagen, pH Elektroda (Milwaukee), hotplate (Thermo Scientific Cimarec), magnetik stirer.

### Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hemiselulosa tandan kosong kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.), NaOH (Merck) 0,05 N, NaOH 0,1N, NaOH 0,2N, NaOH 0,3 N, NaOH 0,5 N, Etanol 70% (Brataco), Asam Asetat Glasial (Merck), Aquadest, Gom arab, Oleum Iecoris Aselli, Gliserin (Sumi Asih), Oleum Cinnamomi (JSU), Nipagin (Gujarat organic/LTD).

## Pembuatan Pereaksi

### Pembuatan Larutan NaOH 0,05 N

NaOH ditimbang sebanyak 2 gram, lalu dilarutkan dengan aquadest bebas CO2 hingga 1000 ml (Depkes RI,1979).

### Pembuatan Larutan NaOH 0,1 N

NaOH ditimbang sebanyak 4 gram, lalu dilarutkan dengan aquadest bebas CO2 hingga 1000 ml (Depkes RI,1979).

### Pembuatan Larutan NaOH 0,2 N

NaOH ditimbang sebanyak 8 gram, lalu dilarutkan dengan aquadest bebas CO2 hingga 1000 ml (Depkes RI,1979).

### Pembuatan Larutan NaOH 0,3 N

NaOH ditimbang sebanyak 12 gram, lalu dilarutkan dengan aquadest bebas CO2 hingga 1000 ml (Depkes RI,1979).

### Pembuatan Larutan NaOH 0,5 N

NaOH ditimbang sebanyak 20 gram, lalu dilarutkan dengan aquadest bebas CO2 hingga 1000 ml (Depkes RI,1979).

### Pembuatan Aquadest Bebas CO₂

Didihkan aquadest dalam beaker glass selama 15 menit dan didiamkan sampai dingin dan tidak boleh menyerap CO₂ dari udara (Depkes RI,1979).

## Pengumpulan dan Pengolahan Sampel

### Pengumpulan Sampel

Pengumpulan sampel tandan kosong kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) diambil dari PKS Tanjung Seumantoh, kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24471.

### Pengolahan Sampel

TKKS dikumpulkan sebanyak 15 kg, setelah itu dilakukan sortasi basah untuk memisahkan TKKS dari getah dan kotoran yang masih menempel, kemudian dilakukan proses pencucian dengan air mengalir dan tiriskan. Serat TKKS yang diperoleh kemudian dipotong dengan ukuran panjang ± 1 cm agar seragam dan untuk diproses lebih lanjut. Proses pengeringan dapat dilakukan di udara terbuka sampai sampel benar-benar kering. Tujuannya untuk mengurangi kadar air pada sampel. Pada saat pemotongan tadi bertujuan untuk memudahkan proses penggilingan. Serat yang telah dipotong kemudian digiling menggunakan mesin penggiling. Lalu serbuk yang dihasilkan kemudian diayak dengan saringan mesh no.40 untuk mendapatkan serbuk halus TKKS. Pengayakan dilakukan 3 kali pengulangan.

## Isolasi Hemiselulosa TKKS

Metode isolasi hemiselulosa termodifikasi dilakukan dengan beberapa variasi konsentrasi NaOH 0,05 N, NaOH 0,1 N, NaOH 0,2 N, NaOH 0,3 N, NaOH 0,5 N. Isolasi dilakukan dengan cara sebanyak 250 g sampel (serbuk TKKS) dimasukkan ke dalam wadah kemudian direndam dalam 3000 ml NaOH dari setiap masing-masing variasi konsentrasi, hingga terendam dan diaduk hingga homogen, diamkan pada suhu kamar selama 6 jam. Selanjutnya dienap tuangkan filtrat untuk dipisahkan dari residu, filtrat yang diperoleh ditambahkan etanol 70% (1:3) dibiarkan selama 3 jam, kemudian proses dienap tuangkan. Kemudian dipisahkan kembali antara filtrat dan residu, residu dicuci dengan aquades, lalu dienap tuangkan kembali, residu dikeringkan pada suhu kamar, lalu digerus dan ditimbang. Menghasilkan serbuk hemiselulosa (Muchlisyam, 2014).

## Karakteristik Hemiselulosa

### Pengujian Organoleptis

Pengujian organolepstis terdiri dari pengamatan secara kasat mata yaitu : pengujian rasa, pengujian bau, dan bentuk. Pengamatan kasat mata dilakukan terhadap tekstur warna hemiselulosa yg didapatkan.

### Uji Kelarutan

Kelarutan hemiselulosa diuji dengan melarutkan hemiselulosa pada pelarut alkali NaOH 0,1 N, aquadest, etanol 70%, air panas, asam asetat glasial. Kelarutan suatu senyawa memberikan seberapa jauh senyawa tersebut bisa larut pada suatu pelarut (Sirait, 2023).

### Analisis Uji Fourier Transform Infrared (FTIR)

Pembuatan spektrum infra merah serbuk hemiselulosa yang sudah digerus dilakukan dengan mendispersikan sampel pada pelet KBr yang dikempa dengan tekanan tinggi, lalu diukur persen transmitan. Puncak-pucak karakteristik yang nampak pada spectrum FTIR dari hemiselulosa yang diinterpretasi. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer FT-IR (Shimadzu,Type : IR Spirit).

Tujuan utama pengujian dengan spektrofotometer FTIR adalah untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada suatu senyawa. Spektroskopi inframerah berguna untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat komples yang terdiri dari banyak puncak-puncak. Selain itu, masing-masing kelompok gugus fungsional menyerap sinar inframerah pada frekuensi tertentu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ikatan dari serat tandan kosong kelapa sawit serta untuk mengkonfirmasi apakah bahan yang dipakai telah sesuai.

### Analisis Uji Scanning Electron Microscope (SEM)

Untuk memperoleh karakterisasi stuktur hemiselulosa TKKS, struktur morfologi, dilakukan analisis menggunakan SEM, diperoleh hasil gambar dengan berbagai ukuran pembesaran. Wadah aluminium yang digunakan untuk uji SEM pertama kali dilapisi dengan cat logam, kemudian dibilas dengan etanol dan dilapisi dengan selapis tipis logam atau emas.

## Pembuatan Formulasi Sediaan Emulsi

Formulasi Sediaan Emulsi menurut referensi dari jurnal (Ningsih et al., 2018) yang telah dimodifikasi, dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Formulasi Modifikasi Sediaan Emulsi Minyak Ikan

| Jenis Bahan | Fungsi | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oleum iecoris aselli (g) | Fase minyak | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Gliserin (g) | Pemanis | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Gom arab (g) | Emulgator | - | 14,5 | - | 7,25 | 4,83 | 9,66 |
| Hemiselulosa TTKS(g) | Emulgator | - | - | 14,5 | 7,25 | 9,66 | 4,83 |
| Oleum Cinnamomi (g) | Corrigen saporis dan odoris | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Nipagin (g) | Pengawet | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Aquadest ad 100 (ml) | Pelarut | 48,4 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |

## Pembuatan Emulsi

### Pembuatan Emulsi F1, F2, F3, F4 dan F5

Pembuatan formula emulsi dengan menggunakan PGA, hemiselulosa dan kombinasi dilakukan dengan cara ditimbang masing-masing bahan yang digunakan, kemudian dibuat korpus emulsi dengan cara yaitu dimasukkan ke dalam beaker glass Oleum Iecoris Aselli, PGA, hemiselulosa dan kombinasi. Kemudian diaduk menggunakan magnetik stirer diatas hotplate dengan kecepatan 1000 rpm sampai homogen dan ditambahkan aquadest kemudian distirer sampai homogen, kemudian ditambahkan gliseril, ditambahkan nipagin sedikit demi sedikit, setelah homogen ditambahkan Oleum Cinnamomi, kemudian distirer selama 15 menit, setelah itu dimasukkan kedalam botol, ditutup rapat dan diberi tanda (Ningsih et al., 2018).

## Evaluasi Sediaan

### Uji Organoleptis

Uji organoleptis dilakukan dengan mengamati warna, bentuk/tekstur, bau dari sediaan pada hari ke- 1, 3, dan 7. Hasil yang diperoleh kemudian dicatat.

### Uji Homogenitas

Sejumlah kecil sediaan emulsi yang sudah jadi dioleskan tipis-tipis pada permukaan kaca objek yang lalu diamati homogenitas sediaan menggunakan cara menggeser sediaan di permukaan kaca objek tadi dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya dengan memakai bantuan kaca objek lain. Hasil pengamatan homogenitas membagikan bahwa seluruh sediaan rata. Hasil pengamatan homogenitas menunjukkan bahwa semua sediaan homogen. Pengujian dilakukan pada hari ke-1, 3, dan 7 (Hadning, 2011).

### Uji pH

Uji pH dilakukan dengan alat pengukur pH. Elekroda dikalibrasi menggunakan larutan pH 7,00. Selanjutnya elektroda dicelupkan ke dalam sediaan. Dicatat pH yang muncul pada layar. Pengukuran dilakukan pada hari ke- 1, 3, dan 7 (Depkes RI, 1995).

### Uji Tipe Emulsi

Uji tipe emulsi dilakukan dengan Kertas saring ditetesi emulsi yang telah dibuat. Jika kertas saring terjadi noda minyak berarti emulsi tipe A/M, tetapi jika basah berarti emulsi tipe M/A. Pengujian dilakukan pada hari ke-1, 3, dan 7 (Kartikasari et al., 2018).

### Uji Redispersi

Sediaan emulsi dimasukkan ke dalam botol 100 ml. Dilakukan pengocokan dengan cara membalikkan botol menggunakan sudut 180, dicatat jumlah pengocokan  yang  diharapkan  sampai  emulsi terdispersi dengan baik. Pengujian dilakukan pada hari ke-1, 3, dan 7 (Febrina dkk., 2007).

### Uji Viskositas

Pengukuran dilakukan menggunakan viskometer B-ONE plus di di suhu ruang (27°C) menggunakan spindel no.4 pada kecepatan 50 rpm. Pengukuran dilakukan pada hari ke-1, 3, dan 7 (Febrina dkk., 2007).