# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1	Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- Minyak kopi dapat digunakan sebagai bahan aroma dalam formula lilin aromaterapi.

- Lilin yang baik sebagai aromaterapi diperoleh dengan menggunakan minyak kopi pada konsentrasi 15 % dalam 55,1 gram lilin, dan Pembuatan lilin aromaterapi menggunakan bahan dasar paraffin padat, asam stearat, cera alba dan bahan aroma minyak kopi dengan variasi konsenterasi masing-masing 5%, 10%, dan15%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak kopi dapat diformulasikan dalam sediaan lilin aromaterapi dengan panjang lilin 5 cm, diameter 4 cm, waktu lama nyala api lilin 157 menit, tinggi nyala api lilin2 cm, dengan bentuknya padat, pendek, baunya khas minyak kopi yang mempunyai daya bau yang menyegarkan. lilin yang disukai panelis adalah lilin yang menggunakan minyak kopi dengan konsentrasi 15 %. Semakin tingi konsentrasi minyak kopi dalam sediaan lilin aromaterapi semakin efektif bau yang menyegarkan.

5.2	Saran

- Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mencoba membuat lilin aromaterapi dengan menggunakan aroma minyak lain, dengan bentuk dan formula yang berbeda dan menggunakan konsentrasi basis yang berbeda.