EKSTRAK DAUN SALAM (Syzygium polyanthum (Wight.) Walp.) DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE DPPH

SHAMILA SUFI AULIA NASUTION

NPM.222114054

ABSTRAK

Metode reduksi-oksidasi merupakan metode yang sering digunakan untuk mensintesis nanopartikel, namun ada kendala ukuran partikel yang dihasilkan menjadi besar karena peneliti kurang memahami akibat aglomerasi, sehingga partikel yang terbentuk mengelompok menjadi partikel yang besar. Maka sintesis nanopartikel tembaga dilakukan dengan biosintesis. Biosintesis nanopartikel tembaga yang dimaksud adalah memanfaatkan ekstrak tumbuhan (biologi). Salah satu tanaman yang dapat mensintesis logam adalah daun salam. Daun salam memiliki kandungan senyawa kimia yang berperan sebagai antioksidan berupa flavonoid yakni pada golongan polifenol. Flavonoid mampu bertindak sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas sehingga meminimalkan efek kerusakan pada sel. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat perubahan warna pada nanopartikel tembaga ekstrak daun salam, nilai spektrofotometer Uv-Vis serta mengukur nanopartikel menggunakan PSA. Metode penelitian ini adalah metode eksperimental yang meliputi pengumpulan dan pengolahan sampel, karakteristik simplisia, skrining fitokimia, pembuatan ekstrak cair aquadest, sintesis nanopartikel tembaga menggunakan ekstrak daun salam, karakterisasi nanopartikel menggunakan Particle Size Analyzer (PSA), dan uji aktivitas antioksidan nanopartikel tembaga, ekstrak daun salam dan pembanding Vitamin C menggunakan metode DPPH. Hasil skrining fitokimia pada ekstrak daun salam mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan glikosida. Hasil nanopartikel tembaga ekstrak daun salam terbentuk dengan terjadinya perubahan warna, terdapat endapan, dan konsentrasi CuNO3 berkurang. Hasil dari uji menggunakan PSA pada ekstrak saja yaitu 1535,36 nm, sedangkan pada nanopartikel tembaga ekstrak pada 1:1 (3256,81 nm), 1:2 (2093,86 nm), 1:3 (773,72 nm), dan 1:4 (527,84 nm). Hasil uji antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak tembaga berkategori sangat kuat yaitu 15,49 ppm dan pada ekstraknya saja berkategori kuat yaitu 72,09 ppm.

Kata kunci : Nanopartikel tembaga, Daun Salam, Antioksidan